扬 州 万 禾 化 工 有 限 公 司

————————————————————

硅 烷 偶 联 剂 A-172

一、国外牌号：A-172   （美国联碳公司）

二﹑化学名称及分子式：乙烯基三（β-甲氧基乙氧基）硅烷

CH2-CHSi（OC2H4OCH3）3

三、技术指标

2.含    量（%）  :≥98.0%

3比重（d420）     ：1.035

4折光指数        ：（nD20）1.4270

本品为无色透明液体，溶于有机溶剂。

由于乙烯基三（β-甲氧基乙氧基）硅烷结构中β-甲氧

基乙氧基本身的醚型结构，使其在水中溶解性好。沸点285℃分子量280.4.

四、应用范围

本品是一种双功能分子，它即可和无机填料反应，也可和有机

高分子反应。可用作多种矿物：氢氧化铝，氢氧化镁、高岭土、

二氧化硅等填充聚合物的粘合促进剂，可提高其机械性能和电性

能，特别是在暴露于湿气后，效果更好。本品一旦与无机填料结合，就会使填料表面疏水化，这种效应可提高填料和聚合物的相容性，从而使分散性更好，熔融度降低，填充塑料的加工更容易。

用本品对氢氧化铝、氢氧化镁、高岭土、二氧化硅等超细粉

体进行改性，使其表面积、表面能、表面活性很大吸附趋势很强的超强细粉末达到最佳改性效果，从根本解决了超细粒子聚结现象和

改性不充分，分散不均匀问题。改性氢氧化铝、氢氧化镁制成的

活性无卤阻燃剂被广泛用于（舰船、飞机、矿井、地铁、电站、

输带等）电线电缆、电气开关、工程塑料、装饰材料、涂料及织

物的阻燃。

在电线、电缆制造中、普遍使用本品处理交联聚乙烯复合材料的填料[AL（OH）3、Mg（OH）2、石英、二氧化钛等]，以改善填料的物理性能和保护界面免受潮气侵蚀。可以增加填料份额，而且使抗拉强度增加1倍，介电常数增加10倍。

本品还可用于乙丙共聚物及乙丙二烯三元共聚物的高压电缆

配方中，用以处理滑石、石英、填料。可以提高电缆绝缘层的电

性能和机械性能。具有缩短混炼时间、快速挤出、及改进模具磨

耗等优点。鉴于本品综合成本低和工艺性能良好的优点，已被美

国乙烯丙烯共聚物、乙烯、丙烯二烯类三元乙丙橡胶和交联聚乙

烯电线、电缆的工业标准规范所采用。

在交联聚乙烯和改性聚丙烯加入本品可提高这些聚合物对

无机填料表面的粘结性。

用本品还可以用来提高丙烯酸酯类涂料对无机表面的粘性。                     本品还可以与多种单体共聚，制成具有良好防湿热能力的粘合剂，密封涂料。

五、包装

成品用聚乙烯塑料桶包装，每桶净重5kg、200kg、1000kg密封包装。

————————————————————手 机：13706143555   传真：0519-82305689